木质书架技术参数

1、钢木结构，钢制部分采用无螺丝扣接技术，整节架体无任何螺丝加固，并且不需斜拉丝（筋）等辅助加固措施，美观大方，方便运输和装拆。架体在扣接处采用卡扣结构原理进行设计，使架体牢固不松动，而且方便拆装。

2、 木制部分：侧板为实木榫卯结构，拆装式，上下芯板活动式，板材采用进口橡胶木指接板，其主要性能要求：防腐、防蛀、耐潮等。侧板厚度为20 mm，芯板厚度为12mm，顶条厚20 mm，高40 mm，脚板厚15 mm、底装饰条高100mm，每列书架侧板配一个橡胶木标签框。

3、主体用材：钢制部分采用上海“宝钢”（或同档次品牌）优质冷轧钢板。底架1.8㎜，立柱板1.2mm，封板、搁板1.2mm，顶板1.0mm。挡板0.8mm。

4、钢材表面经严格规范的水洗、脱脂、水洗、除锈、清洗、表调、磷酸盐处理（磷化）、水洗，内壁进行防腐处理后高压静电喷涂“阿克苏诺贝尔”（或同档次品牌）热固性粉末，符合国际BS6497:19803标准。搁板有韧性、承重大，每层搁板承重大于80kg。

5、搁板：搁板成型210*810mm，采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压6根圆弧筋，侧面厚度23mm上各压1根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为R2.5X2.5mm（±0.5mm），搁板正面筋到边尺寸为47mm（±1mm），筋与筋之间的间距为10mm（±1mm），侧面筋到边尺寸为12mm（±两1mm）。

6、挂板要求：挂板压八根加强筋增大其挂板的强度。

7、本次采购的木质书架与原有书架在色泽、式样等一致，实际参数如与原有书架参数有误差，以原有书架尺寸为准，谈判现场供应商应仔细勘察现场以便组价。